脱毛量：1. 摩擦头行程：（200±2）mm；

2. 往复速度：30次/min；

3. 圆形摩擦头直径：（90±1）mm；

4. 摩擦头固定夹环外径：（120±0.5）mm，内径：（90±0.5）mm

5. 试验垫片直径（113±0.5）mm；

6. 泡沫塑料垫片：直径为105mm，厚度为8mm，单位面积质量约270g/m²；

7. 摩擦负荷总质量：（595±7）g